## Slide 1: ТЕМА: Технологические методы ремонта (восстановления) деталей машин, упрочнения и повышения их износостойкости при ремонте

## Slide 2
Ремонт обработкой давлением
Ремонт механической обработкой
Ремонт слесарно-механической обработкой
Сварка и наплавка
Ремонт металлизацией
Ремонт электролитическим наращиванием

## Slide 3: Ремонт механической обработкой
ремонт под новый размер
РЕМОНТ под номинальный размер (рис.1)
Рис.1. Способы ремонта обработкой под номинальный размер:
А – постановкой втулки в отверстие; б - напрессовкой втулки на вал;
В - Наваркой пластины на плоскую поверхность; г - удалением дефектного и приваркой нового венца звездочки;
1-изношенная поверхность; 2 – механически обработанная поверхность; 3 – втулка; 4 – вал; 5 – плоская деталь; 6 – накладка; 7 – ступица; 8 - венец

## Slide 4: Ремонт слесарно-механической обработкой
Опиловка, шабрение и при­тирка — составные части пригоночных работ, выполняемых для получения необходимой точности в сопряжениях.
Постановка заплат и штифтование применяются при заделке пробоин, трещин и других повреждений, если нельзя применять сварку или пайку.
Рис. 2. Схема восстановления деталей
наложением заплат:
1 — заплата (сталь, медь, алюми­ний);
2 — прокладка (холст, меш­ковина,
свинец);
3 — сталь; 4 — трещина;
5 — отверстия по краям трещины
(dt = 2-7-4 мм)
Ремонт слесарно-механической обработкой

## Slide 5
Рис.3. Схема восстановления деталей
штифтованием:
а — зачищенное место вокруг трещины (dQ —диа­метр
отверстий по краям трещины; d — диаметр резьбы);
б — ввернутая проволока из красной меди
(dр — диаметр проволоки);
в — заполнение трещины штифтами (цепочкой)
(z - расстояние между центрами соседних отверстий);
г — штифтованный шов;
1 — трещина; 2 — контур зачи­щаемой поверхности;
3 — медная проволока;
4 — перекрывающие один другого штифты;
б — зачеканенная, запиленная, протравленная и
облуженная третником поверхность

## Slide 6: Ремонт обработкой давлением
Ремонт обработкой давлением
основан на пластическом дефор­мировании материала,
перераспределении его и благоприятном изменении формы и размеров детали без изменения ее массы.
виды обработки давлением
осадка
вытяжка
вдавливание
правка
раздача
обжатие
на­катка
чеканка
обкатка роликом
дробеструйный наклеп

## Slide 7
При осадке деталь деформируют в направлении, перпенди­кулярном к усилию. Осадкой восстанавливают бронзовые втулки с износом по наружному и внутреннему диаметрам. При деформи­ровании в холодном состоянии их высоту можно уменьшить до 15%. Для сохранения отверстий во втулке их при осадке за­полняют вставками (рис. 5).
Рис.5. Схемы приспособлений для отсадки втулок:
а – гладкая без выпрессовки из гнезда;
Б – с канавкой и отверстием в выпрессованной втулке;
1 – подставка; 2 – деталь с запрессованной втулкой;
3 – палец; 4 – пуансон; 5 – кольцо;
6 – вставка; 7 – втулка.
ОСАДКА

## Slide 8: При ремонте вдавливанием направления усилия и деформации также взаимно перпендикулярны, но преобладает местная де­формация детали и ее общие размеры не меняются столь значи­тельно, как при осадке. Вдавливанием восстанавливают изно­шенные боковые поверхности шлицев на валах (рис.6), зубья шестерен и др. Ремонт стальных деталей проводят с нагревом и без него.
ВДАВЛИВАНИЕ
Рис. 6.
Схема раздачи шлицев
вдавливанием ролика:
1 – ролик; 2 - шлиц

## Slide 9: Ремонт раздачей применяют для увеличения наружного диа­метра полых цилиндрических деталей без изменения высоты. Раздачу проводят под постоянный размер шариком или пуансоном (рис.7, а) или под любой размер — развальцовкой отверстия. Ремонт обжатием применяют при решении задачи, обратной раздаче. Обжатие проводят проталкиванием детали через матрицу меньшего диаметра (рис.7, б) или деформированием металла в зоне отверстия (рис.7, в). Стальные детали перед этим нагре­вают до температуры 800—950 °С. Обжатием ремонтируют втулки, зубчатые муфты с внутренними изношенными зубьями, звенья гусениц, рычаги, шатуны и др.
Рис. 7. Схемы восстановления деталей:
а – раздачей; б, в – обжатием;
1- восстановленный поршневой палец;
2- пуансон; 3-матрица; 4-основание (подставка);
5-восстанавливаемая бронзовая втулка;
6- восстанавливаемое звено гусеницы;
7- палец; 8- обжимка.
А
Б
В
РАЗДАЧА
ОБЖАТИЕ

## Slide 10: Ремонт вытяжкой применяют для увеличения длины детали путем местного уменьшения ее поперечного сечения. Вытяжку применяют для удлинения стержневых элементов (тяг) на не­большую длину. Ремонт правкой обеспечивает исправление искривленных, скру­ченных и покоробленных деталей. Правкой ремонтируют валы, шатуны, рычаги, вилки, кронштейны, элементы металлоконструк­ций. При небольшой деформации (до 1,5—2 мм) правку проводят в холодном состоянии, а при большой — в нагретом. В обоих случаях после правки нужна термообработка детали для ста­билизации правки, снятия остаточных напряжений и улучшения механических свойств материала. Правку выполняют на прессах, в специальных приспособлениях и вручную. Накаткой (рис.8) восстанавливают шейки валов с нарушенными размерами в месте посадки. Ее проводят острозубчатым роликом, создающим рифления с вытеснением металла и увеличением диаметра вала в месте накатки. Нужный размер обеспечивают последующей механической обработкой.
Рис. 8.
Схема восстановления шейки вала накаткой:
А – державка с роликами;
б – схема увеличения диаметра детали;
1- восстанавливаемая деталь; 2- ось ролика;
3- рифленый ролик; 4- державка; 5- выступ;
6- углубление; h - высота выступа
(2h – увеличение диаметра при накатке).
ВЫТЯЖКА
ПРАВКА
НАКАТКА

## Slide 11
СВАРКА И НАПЛАВКА
Способы сварки
Наплавка
дуговая
газовая
электродуговая
газовая
вибродуговая
индукционная
электроконтактная
плазменная
электрошлаковая

## Slide 12: Индукционная (высокочастотная) наплавка отли­чается тем, что для расплавления материала (шихты) используют токи высокой частоты, пропускаемые по проводнику-индуктору, охватывающему нагреваемую деталь. При этом на ее поверхности возбуждается индуктированный (вихревой) ток, нагревающий ее и вызывающий расплавление шихты, у которой температура плавления ниже, чем у стали.
Рис. 9. Схемы индукционной высокочастотной наплавки:
а – цилиндрических; б – плоских деталей;
1 – направляемая деталь; 2 – дозатор; 3 – индуктор; 4 – трансформатор; 5 - направляющие;
6 – слой шихты (наплавочного материала); 7 – вода для охлаждения индуктора

## Slide 13: Контактное плакирование износостойкой лентой - процесс, при котором изнашиваемую поверхность покрывают износостой­кой лентой, привариваемой к ней контактной сваркой (рис. 10). При ремонте ПТМ этот метод можно использовать для восстанов­ления днищ желобов скребковых конвейеров.
Рис. 10. Схема контактного
плакирования:
А – лентой с применением узкого ролика
(роликовая сварка в два прохода);
Б - с применением закладных рельефов из
фольги;
В – с применением закладных рельефов из
порошковых материалов;
Г – лентой с применением широкого ролика
(роликовая сварка в один проход).

## Slide 14: Плазменная наплавка (рис. 11) основана на использовании в качестве источника теплоты плазменной струи, образующейся при пропускании через канал с горящей электрической дугой плазмообразующего газа (аргон, гелий). Плазменную струю при­меняют также для сварки, резки, пайки, нанесения покрытий и термической обработки.
Рис. 11. Схемы устройства плазменных горелок:
а — закрытая (для поверхностной закалки,
металлизации и напыления):
б — открытая (для резки металлов);
в — комбинированная;
г — с вдуванием порошка в дугу;
1 — деталь; 2 — плазменная струя; 3 — сопло; 4 — охлаждающая вода; 5 — канал; 6 — плазмообразующий газ; 7— неплавящийся вольфрамовый электрод; 8 — источник тока (8' — для открытой дуги, 8" - для закрытой дуги); 9 — канал для плазмообразующего газа; 10 — внутреннее сопло; 11 — питатель для подачи порошка:
12 — наружное сопло; 13 —- канал для защитного газа:
14 — защитное сопло; 15 — канал для транспортирующего газа

## Slide 15: Электрошлаковая наплавка (рис.12) используется при наплавлении больших масс металла. Его предварительно расплавляют в ванне с флюсом (шлаком), а затем заливают на поверхность детали. При ремонте деталей машин применяют разнообразные свароч­ные и наплавочные материалы. При ручной сварке и наплавке используют стержневые и трубчатые электроды. Для повышения твердости и износостойкости деталей применяют электроды с легированием наплавляемого металла через стержни и обмазку.
Рис.12. Схема ремонта керна клещевого крана
методом электрошлаковой наплавки:
1 – присаживаемый металл; 2 – шлаковая ванна;
3 – наплавленный металл; 4 – кокиль; 5 - керн

## Slide 16: Ремонт металлизацией состоит в расплавлении исходного материала, распылении его на мелкие частицы и переносе на поверхность детали струей воздуха, плазмы или пламенем горючих газов. Двигаясь в струе с большой скоростью (150—300 м/с и более), эти частицы попадают на заранее подготовленную шероховатую поверхность ремонтируемой детали, сцепляются с ней и одна с другой, образуя покрытие.
Расплавляемый металл обычно используют в виде проволоки.
электродуговая металлизация - расплавление проводят электрической дугой,
газовая металлизация - в ацетилено-кислородном пламени ,
высокочастотная металлизация - индукционным нагревом ,
плазменная металлизация - плазменной струей .
Разновидностью этого способа является детонационное на­пыление (взрывная металлизация) — нанесение покрытия с по­мощью газов, образующихся при взрыве заряда взрывчатой смеси, помещенной в трубу (ствол) вместе с подготовленным к напылению порошком.
РЕМОНТ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ

## Slide 17: Рис. 14. Схема плазменного напыления с последующим оплавлением: 1 — источник питания; 2 — балластный реостат; 3 — питатель для подачи порошка; 4 — плазменная горелка; 6,6 — ввод и вывод охлаждающей воды; 7 — трубопровод; 8 — ремонтируемая деталь; А — головка для напыления; Б - головка для оплавления
Рис.13. Схема распылительных головок металлизаторов:
А – электродугового; б – газового; в – высокочастотного (индукционного); г – плазменного;
1 – распыляющая проволока; 2 – направляющие устройства; 3 – воздушное сопло; 4 – электрическая дуга; 5 – наплавляемая поверхность; 6 – индуктор; 7 – вольфрамовый эдектрод

## Slide 18: Метод основан на исполь­зовании процесса электролитической диссоциации, сущность ко­торого состоит в том, что при пропускании электрического тока через раствор электролита (водный раствор солей и кислот) он диссоциирует, при этом ионы с положительным зарядом (катионы) в виде атомов металла и водорода направляются к катоду, а отрица­тельно заряженные (анионы) - к аноду. Достигнув катода, ионы металла отдают свой заряд и осаждаются на нем в виде нейтраль­ных атомов. Если в качестве катода использовать ремонтируемую деталь, то атомы металла осаждаются на ней, создавая слой покрытия.
виды ремонта электролитическим наращиванием
хромирование
железнение (осталивание)
никелирование
меднение
цинкование
Ремонт электролитическим наращиванием

## Slide 19: Этапы технологического процесса хромирования:
Подготовка детали
Механическая обработка
хромирование
Обработка после наращивания
Промывка в дистиллированной, холодной и горячей воде
Навешивание и защита необрабатываемых поверхностей: экранирование, обезжиривание, промывка
Декапирование – очистка обратным током
Сушка и разборка подвесок
Термическая обработка
Механическая обработка (шлифование мягкими кругами)
Основной процесс по времени: длительность 10-20 часов, толщина покрытия 0,05 – 0,5 мм

## Slide 20: литература:
И.И.Ивашков «монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин», М.: «Машиностроение», 1991
В.И.Цехов «Ремонт деталей металлургических машин», М., : Металлургия, 1987
Е.Г. Гологорский «Механизация и автоматизация ремонта строительных машин», М.: Стройиздат, 1989
Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник, М.: Металлургия, 1985

## Slide 21: СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР
2014 год