## Slide 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Лектор – ст. преподаватель
Алимгазин Б.Т.

## Slide 2
Лекция 3 Камнедробильные заводы
Процессы переработки состоят из:
дробления
сортировки
промывки
обогащения щебня, гравия, песка
Сортировка - разделение продуктов переработки по крупности на грохотах.
Промывку щебня и гравия осуществляют с целью удаления комковой глины, пылеватых и глинистых частиц. Промывку можно производить на грохотах или в моечных машинах.
Классификацию и обогащение песков применяют до доведения зернового состава до требований государственных стандартов. Эти операции выполняются в гидроклассификаторах и гидроциклонах.
Обогащение щебня и гравия по прочности осуществляют в осадочных машинах, механических классификаторах, установках для обогащения в тяжелых средах.
Обогащение щебня по форме зерен предназначено для получения щебня кубовидной формы. Эту операцию осуществляют избирательной сортировкой на щелевидных ситах, грануляцией щебня в роторных дробилках ударного действия и в барабанах-грануляторах.
Номенклатура продукции ДКЗ
щебень фракций 5(3)-10, 10-20,20-40 и 40-70мм
дробленый обогащенный песок 0,15-5мм и отходы менее 0,15мм

## Slide 3
Классификация камнедробильных заводов
- по объему выпускаемой продукции (мощности):
малой (50-100 тыс. м3 в год) производительности
средней (100-250 тыс. м3в год)
большой (более 250 тыс. м3 в год)
по схеме технологического процесса:
КДЗ открытого цикла (материал проходит через дробильную машину только один раз)
КДЗ замкнутого цикла (крупные фракции после сортировки возвращаются на повторное дробление)
по расположению к рельефу местности:
горизонтальная компоновка оборудования
вертикальная
Схемы циклов дробления:
а — открытый цикл; б — закрытый цикл; 1 — питатель пластинчатый; 2,4 — грохоты; 3 — дробилка

## Slide 4
Технологическая схема дробления, сортировки, промывки
Количественной характеристикой процесса дробления служит степень дробления:
i = Дср/dср
где Дср – диаметр (размер) камня поступающего в дробилку
dср – размер щебня после дробления
Выработка КДЗ рассчитывают с учетом физико - механических свойств горной породы:
П = ПП∙КД∙Кγ∙КФ∙ККР
где ПП – паспортная выработка дробилки, т/ч
КД – коэффициент дробимости породы
Кγ – коэффициент, учитывающий насыпную плотность
КФ – коэффициент, учитывающий форму камня
ККР – коэффициент, учитывающий крупность дробимого материала

## Slide 5
Машины для дробления и измельчения разделяют на 5 классов:
-щековые (а)
- конусные (б)
- валковые (в)
- роторные ударно-молотковые (г- молотковая дробилка)
барабанные мельницы (д- шаровая мельница)
1 - подвижная плита; 2 - неподвижная плита; 3 - подвижный конус; 4 - неподвижный конус; 5,6 - валки; 7 - молотки; 8 - ротор; 9 - металлические шары (стержни); 10 - вращающийся барабан

## Slide 6
Сортировка - разделение на классы по крупности. В зависимости от назначения различают:
подготовительную
классификационную
контрольную
избирательную
Грохоты разделяются:
плоские и
барабанные (цилиндрические и конические)
Плоские грохоты:
неподвижные (колосниковые решетки, перекрывающие бункера)
подвижные (колосниковые качающиеся и инерционные)
Отношение количества материала, прошедшего сита, к количеству материала данной крупности содержащегося в исходном продукте, называется эффективностью грохочения:
где Q – содержание зерен нижнего класса в исходном материале, %
q0 – относительное содержание зерен нижнего класса, оставшихся после сортировки в верхнем классе.

## Slide 7
Для промывки применяют машины:
барабанные – скрубберы, цилиндрические гравиемойки, гравиемойки-сортировки, грохоты и драги
вибрационные – вибромойки и вибрационные плоские грохоты
корытные – наклонные и горизонтальные.
Эффективность промывки:
где , - содержание комовой глины и глинистых частиц, определяемых отмучиванием в исходном и промытом продукте