## Slide 1: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА АБЗ
Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными производственными предприятиями дорожного хозяйства и предназначены для приготовления различных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного покрытия, кроме того, на АБЗ выпускают щебень, обработанный битумом (черный щебень), и перерабатывают старый асфальтобетон.

## Slide 2: Технологический процесс работы АБЗ состоит из следующих операций:
выгрузка из транспортных средств и хранение материала;
транспортировка материала;
сушка, сортировка их по фракциям, дозирование и перемешивание компонентов смеси;
выдача готовой продукции;
хранение готовых смесей на временных складах.

## Slide 3: температурный режим нагрева материалов и температура готовой асфальтобетонной смеси

## Slide 4: Фронтальный погрузчик загружает заранее привезённый щебень разных фракций в бункеры агрегата питания минеральных материалов.

## Slide 7: СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН

## Slide 8: ГОРЕЛКИ И ТОПКА СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА

## Slide 9: ВИБРАЦИОННОЕ СИТО (ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ)
разделяет прогретые и просушенные каменные материалы на 4 фракции, которые затем попадают в бункер горячих материалов с 4 отсеками для 4 фракций для их кратковременного хранения. Отсеки бункера укомплектованы датчиками верхнего заполнения и датчиками опустошения.

## Slide 10
В случае, если какая-либо из секций накопителя переполняется (например, размер фракций 5 мм не задействуется в производстве асфальта), излишки данной фракции по трубопроводу сбрасываются вниз.

## Slide 12
ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ

## Slide 14
ПОДОГРЕВ УГОЛЬНОЙ ПЕЧКОЙ

## Slide 15
ПОДОГРЕВ ДИАТЕРМИЧЕСКИМ МАСЛОМ

## Slide 16
Время перемешивания минеральных материалов
между собою и с битумом
для песчаных асфальтобетонных смесей | 120-180 сек
для мелкозернистых смесей | 90-150 сек
для средне- и крупнозернистых смесей | 60-90 сек
для черного щебня | 60 сек

## Slide 18: Схема асфальтосмесительной установки непрерывного действия