## Slide 1: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НИЗШЕГО ТИПА

## Slide 2: ПРИМЕНЕНИЕ УКРЕПЛЕННЫХ (УЛУЧШЕННЫХ) ГРУНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Укрепление грунтов - совокупность мероприятий (подготовка грунта, внесение вяжущих и добавок, перемешивание, уплотнение и обеспечение условий формирования структурно-механических свойств укреплённого грунта), обеспечивающих в конечном итоге коренное изменение свойств исходных материалов с приданием им требуемой соответствующими стандартами прочности, водо- и морозостойкости.
Укреплением грунтов называют ряд последовательных технологических операций, обеспечивающих в результате воздействия на грунт добавок вяжущих и других веществ высокую прочность и длительную устойчивость его не только в сухом, но и в водонасыщенном состоянии.

## Slide 4: Эффекты применения стабилизации

## Slide 5: Эффекты применения на дорогах

## Slide 6: Равнопрочные конструкции дорожных одежд

## Slide 7: УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ГРУНТОВЫМИ ДОБАВКАМИ
таблица 3.1.2
Характеристика поверхностного укрепления грунтов с грунтовыми добавками
Способ укрепления | Основные виды укрепляемых грунтов | Достигаемые результаты | Расход добавок, % от массы грунта
1 | 2 | 3 | 4
Смешение с добавками: |  |  | 
песка | глинистые и суглинистые | улучшение зернового состава, повышение внутреннего трения | до 30-50
суглинистого и глинистого грунта | песчаные | улучшение зернового состава, увеличение связности в сухое время года | до 10-30

## Slide 8
Технологический процесс устройства покрытия из грун­та подобранного состава (рис. 3.1.2) включает следую­щие технологические операции:
профилирование поверхности земляного полотна с прида­нием поперечного уклона 30—40‰;
разрыхление грунта на необходимую глубину (уста­навливают исходя из потребности в грунте данного типа);
доставка добавляемого грунта и его разгрузка;
распределение добавляемого грунта по земляному по­лотну;
перемешивание составляющих грунта, профилирование по­верхности покрытия;
уплотнение.

## Slide 9: УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ СКЕЛЕТНЫМИ ДОБАВКАМИ
Таблица 3.1.4
Оптимальные составы грунтов, рекомендуемые для дорожных одежд низшего типа

## Slide 10
Таблица 3.1.5
Скелетные добавки

## Slide 11
Таблица 3.1.6
Основные недостатки в процессе строительства и эксплуатации